## Slide 1
Resultados de experiencias
Lo que está con verde son cosas que me faltan hacer y preguntas.
El numero azul de la izquierda inferior son los días en que fueron tomadas las muestras y cómo están guardadas en las carpetas. Está todo ordenada en forma cronológica.

## Slide 2
Primera experiencia vemos que inmediatamente al comenzar a enviar pulsos paso de tener alrededor de 12K al quinto pulso pasó a tener 6K
Se sacaron dos datos en donde la resistencia era muy negativa.
04-04

## Slide 3
tiene comportamiento no lineal
04-04

## Slide 4
Switching
04-04
Rp = 100 
V = 5.8Volts

## Slide 5
10-04
AJUSTAR
Vemos que la resistencia después de seis días de descanso pasó de tener 1800  a tener 3400 
memoria volátil ?????

## Slide 6
10-04
IvsV para ver comportamiento no lineal
Falta ajustar IvsV ? No se
Hacer smooth ?
Gamma + ajusto con parecido? a 1/x
Gamma – con un LOG
NECESITO AJUSTAR?

## Slide 7
Enviamos pulsos de V variando entre -1 y 1 Volt
17-04
Recortar los datos por debajo del V del Bias?
Graficar IV
Ver los puntos de abajo sacar?

## Slide 8
TEKTRONIX
17-04
Rp = 100 
V = 5.8Volts
Rp =100  , t = 100 s
Graficar Rvs V yT de la muestra porque son pulsos chiquitos y no se calento

## Slide 9
17-04
TEKTRONIX
8 pulsos
Rp =100  , t = 8ms , t = 2 ms
Pasamos la muestra a la fase conductora !!!

## Slide 10
17-04
Tendría que ajustar mejor esta parte

## Slide 11
TEKTRONIX
16 pulsos
17-04
Rp =100  , t = 45 ms, t = 5 ms

## Slide 12
17-04
Porqué si son 16 pulsos de 45+5, el último pulso está después de 0.8 segundos, cuando (45+5)*16 = 800ms = 0.8 segundos ?????
YA ESTA!!!
No me gusta como ajustó

## Slide 13
Se siguió con pulsos de V entre -1 y 1 Volts pero más seguidos para tener mayor densidad de puntos.
AJUSTAR
17-04
Hacer con smooth

## Slide 14
18-04
calor
Calentamos la muestra
Hacer con smooth
Hacer habiendo sacado los datos con calor antes de calcular el Gamma
 calor

## Slide 15
calor
Se ve bien que cuando se aplicaba calor la muestra bajaba su resistencia.
calor
18-04
calor
TENGO QUE AYUDAR A LA MUESTRA ENFRIÁNDOLA PARA QUE SUBA LA RESISTENCIA ?
O SÓLO ES CUESTIÓN DE TIEMPO ?
HAY QUE DEJAR A LA MUESTRA DESCANSAR !!!
calor
No es comportamiento lineal , son voltajes pequeños

## Slide 16
18-04
Ver que pasó, ahí dónde marqué, bajó 100 la resistencia; cuando estaba a 600 y a 450 es decir un 16 y 22 % es mucho o poco?
Los gráficos en el tiempo me ayudan a ver que le estaba haciendo a la muestra.
Dejamos descansar la muestra y nuevamente medimos, mandamos pulsos de 10 ms empezando con 1 Volt y pasos de 200mV, después de 12 mediciones cambiamos a 100mV el paso.
En un momento hubo un salto de corriente y no se vió que le pasó a la resistencia cuando mandó 6.7 Volts ; I=30.94 ; V=6.6 ???
Será algo de lo que marqué?
los V son 8,3 y 6,6

## Slide 17
Se ve que estamos en una etapa de baja resistencia. Volátil ??
Comportamiento no lineal
Puede ser lo que menciono en el slide anterior?
V=6,8

## Slide 18
18-04
Paramos porque sino llegábamos a resistencia NULA!!!!!