Informe de medio término de la Tesis de Licenciatura

Martín Sattler

En esta tesis se busca trabajar sobre cristales de SIO, su caracterización eléctrica, magnética y las consecuencias de esto en sus propiedades de conmutación resistiva y posible aplicación en computación neuromórfica, con el agregado de extender este conocimiento en un marco teórico, entendiendo que la conmutación surge a partir de fenómenos conocidos (aislantes de Mott). Para realizar estos estudios, resulta necesario un desarrollo robusto de técnicas experimentales, tanto sobre la muestra como sobre el instrumental.

En cuanto a la muestra, se utilizo una gran cantidad de tiempo en la perfección de un protocolo de grabado de contactos sobre muestras de tamaños del orden del mm^2. Sin embargo, al intentar realizarlos sobre el cristal original, este se fracturó por motivos no totalmente comprendidos, por lo cual se forzó a la espera de la llegada de nuevas muestras vírgenes. Aún así, existen cristales con contactos (de 2 terminales, en vez de los de 4, y con materiales no ideales) que permiten avanzar con estudios, por lo menos preliminares.

Para el instrumental, se tienen una variedad de dispositivos a controlar, por lo cual también fue necesario utilizar un tiempo considerable preparándolos para realizar mediciones complejas (las mismas tienen que asegurar condiciones que cuiden tanto los instrumentos, como en bobinas superconductoras, así como las muestras, ya que el incorrecto estimulado eléctrico sobre estos materiales puede provocar cambios irreversibles en los mismos).

En términos del plan de trabajo originalmente propuesto, se detalla el progreso en cada punto en los siguientes párrafos:

1. Se prepararán cristales de SIO para la medición de sus propiedades eléctricas, ya sea para

obtener sus características IV a 2 y a 4 terminales, o su impedancia a distintas frecuencias y

amplitudes. Para ello, mediante la técnica de sputtering y el desarrollo de máscaras (técnica de

shadow mask, o de litografía óptica), se depositarán contactos metálicos (Au, Pt, Mn, Ag) para

posibilitar los estudios eléctricos propuestos.

Estado: En espera. Las técnicas de desarrollo de máscaras (principalmente de litografía óptica) fueron desarrolladas a lo largo del trabajo durante un tiempo considerable, obteniendo resultados mas que aceptables incluyendo el proceso de sputtering para los contactos. Sin embargo, debido a una fractura en el cristal único a la fecha, se está a la espera de la llegada de nuevas muestras desde Francia. Sin embargo, permanecen en el laboratorio cristales anteriores que permiten continuar estudios sobre materiales no vírgenes.

2. Se explorará la respuesta neuromórfica de estos dispositivos: A temperatura y presión fijas

(inicialmente a presión y temperatura ambiente), se buscará obtener las características corriente-

tensión (IV) midiéndolas a distintas escalas temporales (pulsos de 1 s a 1 ms) y con amplitudes

incrementales, con el fin de evidenciar las zonas del diagrama de fases donde existan efectos no-

lineales, así como CR, es decir efectos de memoria volátil y no-volátil.

Estado: Protocolo listo. El proceso para estudiar las características neuromórficas del material esta preparado y funcional, en base a estudios realizados tanto en muestras anteriores como en equivalentes estudios realizados previamente en el mismo marco (Laboratorio 6 y 7). Debido al inciso anterior, los estudios fundamentales en muestras vírgenes están a la espera del arribo de estas.

3. Para el estudio de la memoria volátil contamos con dos estrategias: -1) luego de la aplicación de

cada pulso de corriente incremental, se aplicará un pulso de baja potencia con el fin de sensar el

estado de resistencia remanente. De esta manera se puede determinar la existencia de memoria

volátil o no-volátil, controlando el espaciamiento temporal entre ambos pulsos. -2) Aplicar uno o varios

pulsos de escritura (¿existen efectos acumulativos?) y analizar la evolución de la resistencia mediante

un estímulo de bajo voltaje, aplicado durante los tiempos característicos que convengan según la

relajación de este inestable estado conductor.

Estado: Protocolo listo. Como en el anterior, las técnicas están desarrolladas, a la espera de nuevas muestras que estudiar.

4. Para estudiar la memoria no-volátil se realizará un análisis detallado de las características IV en

cada estado de memoria, empleando los métodos descriptos en [Acha16, Acha17] con el fin de

determinar los mecanismos de conducción dominantes y determinar los cambios microscópicos que

se producen en la CR. Adicionalmente se podrá estudiar la espectroscopía de impedancias para lograr

una descripción más completa del comportamiento eléctrico variando el rango de frecuencias.

Estado: Protocolo listo. Ídem 2 y 3.

5. Para los dos tipos de memoria se analizará la similitud de la respuesta con modelos que

describen el comportamiento eléctrico de sinapsis o de neuronas.

Estado: No realizado. La alta demanda experimental y la falta de nuevos datos tiene la sección relacionada con el estudio de modelos en pausa.

6. Como complemento a las tareas experimentales, se trabajará en la implementación en DMFT del

modelo de Hubbard multibanda y, en un paso siguiente, en la incorporación de la interacción espín-

órbita. Este es el paso inicial, antes de abordar una descripción realista en el esquema DFT-DMFT.

Estado: No realizado. Ídem 5.

7. Dependiendo de los resultados obtenidos en los estudios hasta aquí propuestos, podrá ser de

interés repetirlos en cristales bajo presión cuasi-hidrostatica, aplicada mediante una celda del tipo

Bridgman, pudiéndose alcanzar valores de hasta 20 GPa.

Estado: No realizado. Ante la falta de nuevos datos, esta propuesta aún no puede realizarse.

8. Adicionalmente podría medirse la magnetorresistencia en función de la temperatura (77 K < T <

300 K) para diferentes presiones, como magnitud de interés para poner en evidencia las diferencias

entre este aislante de Mott con los otros que no tienen un fuerte SOC.

Estado: Incompleto. A la fecha de entrega de este informe y ante la espera de nuevas muestras, se está trabajando en la reincorporación al laboratorio de un crióstato con la posibilidad de aplicar campos magnéticos de hasta 9 T. Esto requirió la elaboración de *drivers* y *software* para el manejo y control de muchos equipos en simultaneo, y se espera que este listo para la llegada de las nuevas muestras.

Si bien este informe parece presentar un panorama desesperanzador, cabe destacar que la factibilidad de varias secciones mencionadas esta comprobada previamente, y el tiempo “perdido” debido a la fractura de la muestra virgen fue dedicado a la puesta a punto instrumental, que era inevitable de todos modos. Además, a la fecha se espera la llegada de las muestras, las cuales gracias al trabajo realizado deberían ser fácilmente explorables para los estudios buscados, los cuales no deberían extenderse en tiempo ni complejidad una vez que sea posible realizarlos.